[image: image1.jpg]RUFLEX

COBEPWEHHAA KPOBANA

Pydnekc oTBevaer
Ha caMble aKTyaslbHble BOMPOCbI NOTpebuTenen
0 rMGKOM Yepenuue





Содержание:
5Раздел 1. Общие вопросы по гибкой черепице


5Из чего состоит гибкая черепица Ruflex?


5Чем отличаются понятия мягкая, гибкая, битумная черепица, шинглас, гонтовая кровля и кровельная плитка?


6Чем отличается кровля из мягкой черепицы от металлической кровли, натуральной и цементно-песчаной черепицы?


6Что такое стекловолокно, стеклоткань, стеклохолст и полиэстер?


7Почему рекомендуется приобретать черепицу с плотностью стеклохолста не менее 120 г/м²?


7Чем отличается сланцевая посыпка от базальтовой?


7Цвет посыпки натуральный или окрашиваемый?


7Какой тип битума и модификаторы применяются при производстве гибкой черепицы Ruflex?


8С какого года производится мягкая черепица Ruflex?


8Какие цвета и формы есть у мягкой черепицы Ruflex?


9Каковы размеры мягкой черепицы?


9Сколько гонтов идет на 1 м² полезной площади?


10Раздел 2. Характеристики гибкой черепицы Ruflex


10Морозоустойчива ли мягкая черепица Ruflex? Что означает гибкость на брусе?


10Течет ли материал в жаркую погоду?


10Экологична ли битумная кровля?


10Какую ветровую нагрузку выдерживает кровля из гибкой черепицы?


10Горит ли мягкая черепица?


11Наблюдается ли разнооттеночность в черепице?


12Раздел 3. Расчет и комплектующие для гибкой черепицы Ruflex


12Необходимы ли специальные условия для хранения мягкой черепицы?


12Что такое уклон кровли?


12Какой минимальный и максимальный допустимый уклон кровли для монтажа гибкой черепицы Ruflex?


12Как рассчитать количество мягкой черепицы и комплектующих для покупки?


13Какие комплектующие применяются для гибкой черепицы?


13В чем отличие подкладочных ковров Ruflex?


13Когда необходимо применение подкладочного ковра?


13Можно ли использовать рубероид вместо подкладочного ковра?


14Можно ли применять комплектующие других производителей?


14Нужно ли использовать карнизную черепицу или достаточно подкладочного ковра?


14Какой материал применяется для ендов?


14Зачем нужен клей, если мягкая черепица клеится сама?


14Надо ли дополнительно разогревать самоклеящиеся материалы в осенне-зимний период?


14Зачем нужны металлические планки. Что такое капельники?


15Нужно ли применять снегозадержатели для кровли из мягкой черепицы?


15Можно ли использовать обычные гвозди или они должны быть специальными?


16Раздел 4. Вентиляция подкровельного пространства


16Насколько важным является устройство вентиляции подкровельного пространства?


16Каким способом обеспечивается вентилирование?


16Как осуществляется вентиляция при холодном чердаке?


16Что выбрать: коньковый вентиль или пластиковые аэраторы?


17Раздел 5. Пароизоляция для кровли из гибкой черепицы Ruflex


17Почему важна пароизоляция?


17Для чего применяются антиконденсатные и диффузионные материалы?


17Почему образуется влага в утеплителе, который закрыт сверху диффузионной мембраной? Что нужно сделать для удаления этой влаги?


17Можно ли укладывать плёнку-пароизоляцию и дышащую подкровельную мембрану вдоль стропил, а не поперёк?


18Раздел 6. Обустройство основания для гибкой черепицы Ruflex


18Какая обрешетка нужна для монтажа гибкой черепицы?


18Можно ли монтировать мягкую черепицу на влажное основание?


18Какая толщина OSB используется под мягкую черепицу?


18Необходимо ли обрабатывать деревянные конструкции какими-либо средствами?


18Какой должен быть зазор между листами OSB?


19Раздел 7. Монтаж гибкой черепицы Ruflex


19Как крепится гибкая черепица?


19Почему гвозди должны проходить насквозь через обрешетку?


19Из чего состоит кровельный пирог?


21Откуда начинать монтаж мягкой черепицы?


21Каков процент отхода при монтаже кровли из гибкой черепицы?


21Почему на смонтированной кровле лепестки мягкой черепицы могут не склеиться?


21Можно ли укладывать материал зимой?


22Какие места в кровле наиболее уязвимы?


22При покрытии крыши мягкой черепицей было вместо 4 гвоздей прибито три. Может ли это негативно сказаться на кровле?


22Почему кровля из мягкой черепицы протекает?


22Насколько быстро монтируется мягкая черепица?


23Как сделать, чтобы не протекла кровля вокруг печной трубы?


23Почему в бревенчатых домах гидроизоляция вокруг основания трубы выполняется иначе?


23Раздел 8. Монтаж комплектующих гибкой черепицы


23Какое количество клея надо наносить?


24Как правильно организовать молниеотвод на кровле из мягкой черепицы?


24Как укладывать материал в ендову?


24Можно ли укладывать на битумную кровлю термокабель?


25Раздел 9. Эксплуатация и ремонт кровли из гибкой черепицы


25Насколько долговечна кровля из мягкой черепицы?  За счет чего?


25Какие признаки старения у кровли из мягкой черепицы?


25Какова потеря посыпки и нормы ее потери?


25Тускнеет ли цвет мягкой черепицы в течение срока эксплуатации?


25Почему на кровле образовался мох?


26Можно ли самостоятельно осуществлять мелкий ремонт кровли из мягкой черепицы?


26Надо ли зимой очищать кровлю от снега?


26Как правильно ухаживать за кровлей из мягкой черепицы Ruflex?


28Раздел 10. Сертификаты, стандарты, гарантии на Ruflex


28Какую гарантию дает производитель на мягкую черепицу Ruflex?


28Нужна ли гарантия от монтажной бригады или достаточно заводской гарантии?


28Какие сертификаты предоставляются на кровельные материалы Ruflex?


28Соответствует ли продукция Ruflex завода Katepal OY европейскому стандарту качества EN 544?


28Что означает маркировка СЕ на гибкой черепице Ruflex?


29Раздел 11. Контактная информация специалистов Руфлекс





Раздел 1. Общие вопросы по гибкой черепице
Из чего состоит гибкая черепица Ruflex?

Гибкая черепица Ruflex имеет многослойную структуру: 
 [image: image2.png]



Основой служит пропитанный битумом толстый нетканый стекловолоконный материал (стеклохолст), обеспечивающий механическую прочность материалу и способный выдерживать значительное растяжение. С двух сторон на стекловолоконную базу нанесен СБС-модифицированный битум высшего качества, который обладает высокими характеристиками по прочности, эластичности, тепло- и морозостойкости. Поэтому материал отлично переносит большие перепады температуры экстремальные ветровые и снеговые нагрузки. 
Верхняя сторона черепицы покрыта слоем цветных каменных гранул, которые не только придают ей различные цвета и оттенки, но и защищают материал от климатических и механических воздействий.
Нижняя сторона черепицы на 50% покрыта слоем самоклеющегося СБС-модифицированного битума высшего качества, который в свою очередь защищен силиконизированной пленкой на время хранения и транспортировки, удаляется  пленка непосредственно перед монтажом.
Чем отличаются понятия мягкая, гибкая, битумная черепица, шинглас, гонтовая кровля и кровельная плитка?
Кровельной плиткой строители и продавцы могут называть различные по характеристикам кровельные материалы. Например: плитки-черепички-чешуйки из меди или цинк-титана толщиной 0,6-0,8 мм, черепицу из сланца (природный камень), так же кровельной плиткой называют гонты гибкой черепицы.

Технология гибкой черепицы пришла к нам из Канады и Северной Америки. По-английски «shingle» - это гонт, поэтому гибкую черепицу многие называют гонтовой  кровлей. Одним из компонентов черепицы является битум, поэтому ее также называют битумной черепицей.

Вообщем все эти многочисленные термины обозначают одно и то же. Производители и продавцы выбирают то название, которое им больше нравится.

Чем отличается кровля из мягкой черепицы от металлической кровли, натуральной и цементно-песчаной черепицы?
Основа гибкой черепицы – стеклохолст, пропитанный СБС-модифицированным битумом. Срок службы кровли из гибкой черепицы около 50 лет (в зависимости от производителя).
Отличительными характеристиками мягкой кровли являются: 
- бесшумность во время дождя и ветра, 
- устойчивость к коррозии и гниению,  
- способность материала переносить резкие перепады температуры и сохранять свои свойства в любых, даже самых суровых условиях (от -45 до +120 град. С); 
- легкий монтаж на сложных кровлях, при минимальном количестве отходов, 
- широкий выбор форм и расцветок позволяет подобрать кровлю к любому ландшафту, фасаду дома. 
Кровля из гибкой черепицы требует сплошного деревянного основания (OSB, влагостойкая фанера)

Керамическая черепица – это глина, обжигаемая при высоких температурах, материал штучный. 
Керамическая, цементно-песчаная черепица - долговечный, прочный и экологически чистый материал, устойчив к любым атмосферным воздействиям. Срок службы такой черепицы около 100 лет. Данный кровельный материал относится к премиум-классу. 
Для использования керамической плитки необходимо усиление всей конструкции здания из-за большого веса кровельного покрытия. Монтаж, транспортировка керамической черепицы осложняется не только ее тяжестью, но и хрупкостью материала.

Металлочерепица – самый распространенный и недорогой кровельный материал. В основе лежит металл с полимерным покрытием. Срок службы 30-40 лет.
Слабыми местами металлической кровли является область крепления. Данное кровельное покрытие достаточно легко повредить, что влечет коррозию. Кровля из металлочерепицы требует дополнительной шумоизоляции, т.к. передает удары от дождя, града и шум ветра.
Что такое стекловолокно, стеклоткань, стеклохолст и полиэстер?
Стекловолокно изготовляют из расплавленного стекла в виде элементарных волокон диаметром 3—100 мкм и длиной 20 км и более (непрерывное стекловолокно) или диаметром 0,1—20 мкм и длиной 1—50 см (штапельное стекловолокно). В такой форме стекловолокно демонстрирует необычные для стекла свойства: обладает высокой прочностью - не бьётся и не ломается, при этом легко гнётся без разрушения. Это позволяет ткать из него стеклоткань и изготавливать гибкие световоды, применяя их в самых различных отраслях.
Стеклохолст - это нетканое полотно, получаемое путем сваливания стекловолокон, таким образом, достигается  более высокая плотность полотна.  В результате образуется прочное нетканое полотно разной толщины и разной плотности. Стеклохолст часто применяют при производстве кровельных материалов, т.к он служит отличной основой с показателями высокой прочности на разрыв. 
Полиэстер - полимер, в данном случае мы говорим о нетканом полотне из нитей полиэстера, так же производится разной толщиной и плотности и применяется в различных отраслях. Кровельные материалы на основе  полиэстера являются одними из самых дорогих, значительно превышая в цене все прочие. Но также это и самая надежная основа, выдерживающая растяжение до 50%.
Почему рекомендуется приобретать черепицу с плотностью стеклохолста не менее 120 г/м²?

Ранее стандарты EN 544 обязывали при производстве гонтовых материалов применять стекловолокно плотностью не менее 110 г/м². Сейчас данные нормы не являются обязательными для выполнения. Главное, чтобы стекловолокно выдерживало продольное и поперечное растяжение. Многочисленные практические исследования специалистов Katepal OY выявили, что оптимальная плотность стеклохолста, при которой достигается гарантированное качество конечного продукта, составляет не менее 120 г/ м².

Это не означает, что при применении стеклохолста с показателями меньшей прочности, например 100-110 г/ м²  черепица порвется, но явно указывает на то, что материал с такими параметрами является менее прочным, более подвержен разрыву. Качество конечного продукта находится в прямой зависимости от показателя плотности, «толщины» стеклохолста, поэтому при производстве гибкой черепицы Ruflex применяется стеклохолст именно 120-125 гр/м2.
Чем отличается сланцевая посыпка от базальтовой?
Производители гибкой черепицы используют в своем производстве каменные гранулы различного происхождения. Это и базальт, и сланец. Гранулы базальта и сланца одинаково долговечны, они различаются лишь размерами и формой. Сланцевые пластинки плоские и продолговатые, а базальтовая крошка более округлая. Гранулы окрашиваются неорганическими составами и обладают одинаково высокой цветостойкостью. Стоит отметить, что сланцевая посыпка обладает важным преимуществом перед базальтом – ее свойства «укрывистости» выше, чем у базальта (за счет плоской формы), что обеспечивает более высокую надежность защиты битума от УФ-излучения.
Цвет посыпки натуральный или окрашиваемый?
В качестве минеральной посыпки используется твердый и прочный базальтовый и сланцевый гранулят (трех фракций). Цвет гранул задается путем окрашивания неорганическими составами и обжига в печи при температуре +840 оС, за счет чего происходит керамизация крошки. В результате гранулы приобретают насыщенный стойкий цвет, который сохраняется на протяжении всего срока службы кровельного материала. Такие цвета, как синий, голубой, желтый достигаются путем двойного окрашивания. Природным, натуральным цветом гранулята является серый и черный.
Какой тип битума и модификаторы применяются при производстве гибкой черепицы Ruflex? 

Начнем с того, что объясним, что такое битум.

Битум – это продукт переработки нефти. При обычной температуре это продукт твердой консистенции, чтобы битум можно было использовать для производства кровельных материалов, его окисляют или добавляют модификаторы.

Окисленный  битум обладает меньшими показателями по тепло- и морозостойкости в отличие от модифицированного битума.

Модифицированный битум – это масса, содержащая определенные модификаторы, которые улучшают свойства и эксплуатационные характеристики битума. Чаще всего при производстве кровельных материалов используются СБС-резинобитум и АПП-пластобитум.
Пластобитум получают путем добавления в него АПП-пластомера (атактический полипропилен). Его свойства увеличивают показатели размягчения битума, т.е. битум лучше выдерживает высокую температуру, но хуже отрицательную. Пластобитум пластичен, но не эластичен, т.е. материал при изменении формы не способен возвратится в свое прежнее состояние. 
Резинобитум – это битумная масса, в которую добавляется СБС-эластомер (стирол-бутадиен-стирол), искусственный каучук. Он улучшает показатели гибкости и прочности битума при низких температурах. Также улучшаются показатели стойкости к различным климатическим воздействиям. СБС-модифицированный резинобитум частично эластичен, поэтому  после изменения формы способен возвращается в прежние состояние.
До 2004 года при производстве гибкой черепицы Ruflex  применялся окисленный битум.
Принимая во внимание особенности климата различных климатических зон с самым широким температурным диапазоном, в которых используется гибкая черепица, и, учитывая необходимость улучшения ее характеристик, было принято решение об изменении состава модификаторов. В условиях эксплуатации гибкой черепицы в России актуально применение именно СБС-модифицированных изделий, учитывая существенный перепад суточных температур в некоторых областях. А также необходимость применения гибкой черепицы в условиях жаркого климата в южных регионах и сурового климата в северных. Поэтому, начиная с 2004 года, все кровельные материалы Ruflex от завода Katepal OY производятся исключительно из СБС-модифицированного битума. 
Считаем необходимым отметить, что при производстве кровельных материалов Ruflex используется венесуэльская нефть марки «Лагуна», которая с давних пор признана самой лучшей для производства битума. И каким бы сильным не было желание прочих производителей заявлять, что поставщик у всех один, что качество нефти не влияет на конечный продукт – это, конечно, не так. Поэтому использование именно этого сырья является неоспоримым конкурентным преимуществом продукции под торговой маркой Ruflex. 
С какого года производится мягкая черепица Ruflex?
Концерн Katepal OY производит кровельные материалы с 1949 года. До 2004 года вся продукция поставлялась под торговой маркой KATEPAL. После 2004 года завод Katepal OY при производстве кровельных материалов начинает использовать исключительно СБС-модифицированный битум, и кровельные материалы с тех пор выпускаются под ТМ Ruflex.
Какие цвета и формы есть у мягкой черепицы Ruflex?
Гибкая черепица Ruflex представлена в пяти коллекциях трех типов форм гонтов:

Основным акцентом коллекций Ruflex Super Foxy, Super Jazzy, Super KL является консервативный подход в выборе глубоких «природных» цветов черепицы для максимальной гармонии с окружающим миром. 
   Черепица коллекции Super Jazzy представлена в форме шестигранника или, как часто называют такую форму черепицы – «пчелиные соты». Благодаря смешению черных и окрашенных гранул на кровле, создается причудливый, переливающийся рисунок. Цвета коллекции Super  Jazzy: красный, серый, медный, зеленый, коричневый.
    Шестигранная коллекция Super Katrilli интересна игрой цвета. Тень от темных гранул в верхней части черепицы придает кровле объемный, рельефный вид, а натуральные природные расцветки коллекции позволяют дому с такой кровлей вписаться в любой ландшафт. Оттенки этой коллекции говорят сами за себя: осенний красный, кора дерева, синий, зелень моховая, серый, лишайник, иней, вереск, дюна, золотой песок. 

  Оригинальное исполнение коллекции Super Foxy в виде необычной ромбовидной формы и плавных линий лепестков черепицы вырисовывают на кровле морские волны. Выпускается коллекция в цветах: красный, зеленый, темно-серый, коричневый, светло-серый.

  Чистота и ясность цвета - это конёк классической одноцветной коллекции шестигранной формы Super KL, представленной в зеленом, коричневом, черном, красном и сером цветах.

   Мощной энергетикой обладает коллекция Super Rocky. Асимметричная геометрия прямоугольных лепестков в сочетании с глубокой насыщенной палитрой наполняют кровельное покрытие чарующей экспрессией. Разнообразная цветовая гамма этой коллекции предоставляет самые широкие возможности для разнообразных архитектурных проектов. Выпускается в цветах: тайга, голубая лагуна, медный отлив, гранит, балтика, терракота, спелый каштан, дюна, золотой песок, черный. 
Каковы размеры мягкой черепицы?
Размеры гонта рядовой черепицы Ruflex составляют 1000 х 317 х 3,2 мм ± 10% (длина, ширина, толщина). 
Изделия имеют многослойную структуру. Основой служит пропитанный СБС-модифицированным битумом нетканый стекловолоконный материал (стеклохолст). Лицевая поверхность плиток покрыта минеральной крошкой, защищающей материал от ультрафиолета и придающая ему цвет и объем. Обратная сторона гонтов имеет слой самоклеющегося битума (у рядовой черепицы клеится 50% «изнанки», у коньков-карнизов – 75%). Завершает битумный «наполеон» силиконизированная полимерная пленка, защищающая внутреннюю поверхность плиток во время хранения и транспортировки.    

Сколько гонтов идет на 1 м² полезной площади?
В одной упаковке рядовой гибкой черепицы 22 гонта, которых хватает на 3 м² готовой кровли. Соответственно, на 1 м² полезной площади идет примерно 7 гонтов.

Раздел 2. Характеристики гибкой черепицы Ruflex
Морозоустойчива ли мягкая черепица Ruflex? Что означает гибкость на брусе?

Термин «гибкость на брусе», означает следующее - при какой температуре материал при изгибе вокруг бруска (диаметром 25 мм) начинает трескаться. Согласно результатам многочисленных испытаний, гонты гибкой черепицы Ruflex выдерживают температуру до -45°С и при этом не трескаются. Такая морозостойкость материала обуславливается использованием СБС-модифицированного битума, который позволяет выдерживать самые сильные морозы и резкие перепады температур. Исходя из опыта наших работ и многолетних наблюдений за материалом, мы утверждаем, что кровельные материалы Ruflex можно не только эксплуатировать зимой, но и осуществлять зимний монтаж. 

Течет ли материал в жаркую погоду? 

Теплостойкость – это показатель точки размягчения битума, при котором определяется: не расплавится ли битум до такой степени, что кровля дома «потечет» под очень жарким солнцем. Кровельный материал  Ruflex не меняет своих физикомеханических свойств, как при низких, так и при самых высоких температурах до +120°С. Поэтому, даже если речь идет о жарких южных регионах, можно совершенно спокойно использовать гибкую черепицу Ruflex, не боясь «протечек».
Экологична ли битумная кровля?

Гибкая черепица Ruflex - экологически чистый материал, который соответствует жестким требованиям европейских стандартов качества. Битум, из которого производится гибкая черепица Ruflex, – природный материал. Гранулят и другие компоненты, которые используются в производстве кровельных материалов Ruflex, не загрязняют окружающую среду и также являются абсолютно безопасными для человека и домашних животных.
Какую ветровую нагрузку выдерживает кровля из гибкой черепицы?

Кровля, выполненная из гибкой черепицы, обладает высокой устойчивостью к ветру. Доказательством тому служат крыши американских домов, на долю которых, регулярно обрушиваются ураганы, при этом кровля остается невредимой. А вот, к примеру, кровля из металлочерепицы, менее «выносливая». Большие листы металлочерепицы частенько срывают с крыши порывы ветра, при этом сильно повреждая и царапая кровельное покрытие.
Горит ли мягкая черепица?
Если говорить о кровельном покрытии гибкой черепице - данный материал относится к классу горючих, но при этом материал препятствует воспламенению и не распространяет пламя. О чем это говорит? 

Означает это следующее, упавшие на вашу крышу искры из трубы, петарды, горящие элементы не подожгут ее. Гранулы, которые составляют наружный слой гибкой черепицы, являются защитным покрытием от всех  внешних воздействий, в том числе и от огня. Мягкая черепица может  начать плавится только при непосредственном воздействии огня, но гореть она не будет, соответственно огонь не распространится по поверхности кровли и не перекинется далее на другие постройки. Что обычно и является причиной сильных пожаров, которые трудно потушить из-за быстро распространяющегося огня. 
Наблюдается ли разнооттеночность в черепице? 
В гибкой черепице допустимо некоторое цветовое различие. Чаще всего некоторое отклонение в цвете наблюдается между гонтами, произведенными в разное время. Для того чтобы избежать цветовых отклонений, при монтаже мы требуем обязательно использовать плитки из 4-5 беспорядочно выбранных упаковок. 

Раздел 3. Расчет и комплектующие для гибкой черепицы Ruflex

Необходимы ли специальные условия для хранения мягкой черепицы?

Мягкую черепицу при хранении необходимо оберегать от дождя и солнечных лучей. Поддоны с кровельным материалом непосредственно перед монтажом не должны подвергаться как длительному охлаждению при низких температурах, так и нагреванию под солнцем. Порядок складирования и подачи материала на крышу зависит от погодных условий.  При жаркой погоде упаковки битумной черепицы следует хранить в затененном месте и приносить на место монтажа по мере необходимости. В таком случае защитная пленка на клеющем слое легче снимается и не прилипает к материалу.
Если монтаж мягкой черепицы происходит при температуре ниже +5 °С, то за пару дней до монтажа ее следует поместить в теплое помещение (около +20°С). И приносить из теплого помещения по мере необходимости.
Что такое уклон кровли?
Уклон обозначает угол наклона ската к горизонтальной поверхности. Чем больше угол, тем уклон крыши круче. Уклон кровли при проектировании и строительстве измеряют в величине тангенса угла і=0,20 или в отношении высоты к основанию прямоугольного треугольника 1/5, реже в градусах. В процентах измеряют и обозначают малые уклоны на так называемых, плоских или эксплуатируемых кровлях.
Какой минимальный и максимальный допустимый уклон кровли для монтажа гибкой черепицы Ruflex?
Минимальный уклон кровли для монтажа гибкой черепицы - 11,3˚. При меньших или отрицательных углах наклона наш материал монтировать тоже можно, но при условии соблюдения специальных инструкций. Максимальный уклон не ограничивается. При уклонах  от 11,3˚ до 18 ˚  мы рекомендуем обязательно применять подкладочный ковер по всей поверхности кровли.
Как рассчитать количество мягкой черепицы и комплектующих для покупки?

Для расчёта необходимого количества материала требуются следующие параметры:

- площадь кровли 

- угол уклона 

- длина конька 

- длина карниза 

- длина ендов 

- длина примыканий 

- длина торцевых частей 

- количество проходок
Примерную стоимость будущей кровли можно самостоятельно подсчитать на сайте www.ruflex.ru, воспользовавшись калькулятором. Для наиболее точного расчета обращайтесь в офис к нашим консультантам. Предоставив чертеж или проект кровли, вам просчитают количество материалов и  комплектующих, необходимых для кровли вашего дома с учетом всех особенностей проекта. 
Какие комплектующие применяются для гибкой черепицы?
Для кровли из мягкой черепицы необходимы следующие комплектующие:

- Подкладочный ковер (для дополнительной герметизации всей кровли) 

- Коньково - карнизная плитка 
- Ендовый ковер (для герметизации ендов и примыканий к стенам и дымоходам)
- Вентиляционные элементы
- Водосточная система
- Клей
- Гвозди

- Металлические планки

В чем отличие подкладочных ковров Ruflex?

Подкладочный ковер Ruflex U-EL 60/2200 – имеет самоклеющиеся полосы по 100 мм с каждой стороны
Когда необходимо применение подкладочного ковра?

Мы не рекомендуем применять подкладочный ковер для герметизации подкровельного пространства по всей площади кровли в независимости от уклона. Если мы говорим о скатной кровле с уклоном от 11,3º до 18º, то применение подкладочного ковра носит не рекомендательный, а обязательный характер как необходимое условие надежной и долговечной кровли. При уклоне более 18º подкладочный ковер обязательно укладывается по периметру кровельных скатов, в ендовах, на  коньках и карнизах, на фронтонах и примыканиях, вокруг дымоходов и на других участках кровли, испытывающих повышенную атмосферную нагрузку.
Применение подкладочного ковра влияет на гарантийные условия на черепицу Руфлекс:

	Коллекция черепицы
	Гарантия
	Применение подкладочного материала

	  На все коллекции
	25 лет 
	По всей поверхности кровли, при любом угле наклона кровли от 11,3 (1:5) до 90 град (1:0)

	  На все коллекции
	15 лет 
	При угле наклона кровли от 18 (1:3) до 90 градусов (1:0) - подкладочный материал укладывается на коньки, карнизы, торцы кровли, в ендовы.


Можно ли использовать рубероид вместо подкладочного ковра?

Конечно, по личным соображениям вы можете использовать кровельный материал, комплектующие от самых разных производителей и даже возможно замещение подкладочного ковра рубероидом. Но при таком решении не забудьте об одном «но». Срок службы гибкой черепицы Ruflex более 50 лет, в то время как рубероида раз в 10 меньше. Поэтому, если через какое-то время возникнет необходимость реконструкции кровли и причинами такого случая выступит другой материал, ваши претензии  по гарантии рассматриваться не будут. 
Можно ли применять комплектующие других производителей?

Мы рекомендуем использовать кровельный материал совместно с фирменными комплектующими Ruflex. Так как все материалы идеально подходят для совместного применения и разработаны с учетом срока службы всех компонентов. К тому же в ассортименте продукции Ruflex имеются комплектующие, которые не поставляют другие производители.
Нужно ли использовать карнизную черепицу или достаточно подкладочного ковра?

Обязательно. При применении карнизных гонтов, мы обеспечиваем не только быстроту и качество монтажа кровельного покрытия, но и надежную защиту карнизного свеса, т.к. это наиболее  нагруженные участки кровли, подверженные большим климатическим и эксплуатационным нагрузкам.  
Какой материал применяется для ендов?

Данные узлы кровли наиболее подвержены деформационным и  механическим нагрузкам, поэтому  для ендовы мы применяем специальный ендовый ковер Ruflex Super Pintari, который производится на полиэфирной основе, что позволяет материалу выдержать максимально высокие механические нагрузки в узлах ендовы и примыканиях. 

Зачем нужен клей, если мягкая черепица клеится сама? 

Хотя гонты черепицы под воздействием солнца склеиваются самостоятельно достаточно прочно, клей К-36 необходимо применять для получения адгезии кровельного материала в момент монтажа, согласно нашей инструкции по монтажу. Для проклейки ендового ковра, черепицы, склейки швов подкладочного ковра, дополнительной герметизации примыканий труб и проходок. Клей необходимо наносить согласно инструкции по применению, соблюдая необходимое количество.
Надо ли дополнительно разогревать самоклеящиеся материалы в осенне-зимний период?

Да, обязательно. В зимний монтаж мы рекомендуем применять строительный фен для разогрева клеящей поверхности, т.к. при низкой температуре активность клея снижается.
Зачем нужны металлические планки. Что такое капельники? 

Металлические планки, которые мы рекомендуем применять для кровель из гибкой черепицы, необходимы для формирования и отвода потока воды  вдоль фронтонов, примыканий, карнизов и предотвращения проникновения воды под кровельный материал и гниения сплошной обрешетки. И если фронтонная планка за счет бортика не позволяет воде скатываться на лобовую доску, то с карнизной планки вода как раз стекает в виде крупных капель, от того ее и стали называть капельником. 
Нужно ли применять снегозадержатели для кровли из мягкой черепицы?

Применение снегозадержателей на кровле из гибкой черепицы не обязательно. Поверхность ее шероховатая, что позволяет предотвратить опасное скатывание снежных глыб с кровли, в отличии, например, от скользкой металлочерепицы. 

Можно ли использовать обычные гвозди или они должны быть специальными?
Для монтажа гибкой черепицы и надежной службы всей конструкции в целом, обязательно применение гвоздей с широкой шляпкой, не менее 8 мм диаметром, для того чтобы прижать материал к деревянной обрешетке должным образом. На усмотрение застройщика могут применяться как ершенные, так и винтовые гвозди, это зависит от качества и свойства материала, применяемого в качестве сплошной обрешетки.

Мы рекомендуем использовать ершенные гальванизированные гвозди с широкой шляпкой длиной 25-30 мм.

Раздел 4. Вентиляция подкровельного пространства
Насколько важным является устройство вентиляции подкровельного пространства?
Устройство вентиляции подкровельного пространства – важное условие организации долговечной кровли. Одной из важных задач функционирования кровельной конструкции является удаление с помощью вентилирования из жилых помещений конденсата и водяного пара, образующегося в процессе диффузии. Под кровлей из гибкой черепицы, которое имеет сплошную деревянную обрешетку, конденсата не образуется в таком количестве, как на металлических кровлях, но, тем не менее,  чтобы образование наледи на кровли, грибка в кровельном пироге, для отвода избыточной влаги необходимо создавать подкровельную вентиляцию.
Каким способом обеспечивается вентилирование?
Вентилирование подкровельного пространства обеспечивается за счет организации притока и вытяжки уличного воздуха в вентиляционном  канале между обрешеткой и теплоизоляцией, или в чердачном пространстве. Этого можно добиться за счет применения вентиляционных элементов, коньковых аэраторов и специальных кровельных элементов, например, производства завода SK TUOTE OY.
Как осуществляется вентиляция при холодном чердаке?
Вентиляция в чердаке может обеспечиваться за счет слуховых (вентилируемых) окон. Или же за счет различных вентиляционных элементов или аэраторов.
Что выбрать: коньковый вентиль или пластиковые аэраторы?

Для правильного выбора и решения данного вопроса мы всегда рекомендуем обращать внимание на дизайн проект дома и на конструкцию крыши. Коньковые вентили менее заметны, чем аэраторы, они применяются чаще всего на уклонах от 18˚ до 75˚. А аэраторы устанавливаются, если скаты крыши расположены на различной высоте. 

Раздел 5. Пароизоляция для кровли из гибкой черепицы Ruflex
Почему важна пароизоляция?

Пароизоляция служит препятствием для перемещения пара, образованного внутри помещения в конструкцию кровли, а именно в утеплитель.

Теплый и насыщенный влагой воздух, перемещающийся из жилых помещений в холодные  за счет большего давления, при охлаждении отдает часть своей влаги в виде конденсата. Т.е. количество образующейся влаги тем выше, чем больше разница температур снаружи и во внутренних помещениях, поэтому больше всего влаги попадает в подкровельное пространство в холодное время года.

Проблема неправильно выполненной пароизоляции встречается часто. Недостаточная пароизоляция приводит к избыточному количеству конденсата и опасности гниения конструкции кровли. Преградой на пути проникновения пара в подкровельное пространство является специальная пленка с низкой паропроницаемостью, которая помещается под теплоизоляцией. Качественно выполненная пароизоляция и наличие достаточного вентиляционного зазора – залог долговечности всей конструкции.
Для чего применяются антиконденсатные и диффузионные материалы?
Накопление влаги в конструкции снижает ее теплозащитные свойства и приводит к гниению несущих элементов. Срок службы такой крыши существенно сокращается, и тогда крыша достаточно быстро потребует ремонта. Антиконденсатные и диффузионные пленки помогают сохранить свойства утеплителя. В зависимости от назначения материалы пропускают или поглощают пар. Супердиффузионные мембраны – водонепроницаемы, но паропроницаемы. Антиконденсатные пленки не столь паронепроницаемы, как супердиффузионные, и применяются для металлочерепицы и традиционной черепицы, т.к. под ними образуется конденсат в больших количествах.
Почему образуется влага в утеплителе, который закрыт сверху диффузионной мембраной? Что нужно сделать для удаления этой влаги?

Вопрос общестроительный и очень сложный. Возникновение такой проблемы не зависит от кровельного материала или от выбранной вами технологии монтажа кровельного пирога. Причины возникновения конденсата различны. Возможно, рабочими не был предусмотрен воздушный зазор, через который и должны выходить пары. Для того чтобы точно определить в связи с чем произошла такая проблема и как ее решить, необходимо вызвать специалистов, которые проведут обследование кровли и выявят причины данной проблемы. 
Можно ли укладывать плёнку-пароизоляцию и дышащую подкровельную мембрану вдоль стропил, а не поперёк?
Да, можно. Единственное, обратите внимание на швы гидроизоляции. Они должны быть выполнены вдоль и зажиматься контррейкой. 

Раздел 6. Обустройство основания для гибкой черепицы Ruflex
Какая обрешетка нужна для монтажа гибкой черепицы?
Кровлю из гибкой черепицы настилают на сплошной настил (обрешетку) из влагостойкой фанеры, ориентированно-стружечных плит (OSB), шпунтованных досок. Основание должно быть ровным, перепады по высоте более 2 мм проявят себя на лицевой поверхности кровли. Доски должны быть сухие, а влажность не должна превышать 20 % от веса в сухом состоянии.
Можно ли монтировать мягкую черепицу на влажное основание?
Основание должно быть сухим, влажность не должна превышать 20 % от веса в сухом состоянии. Если смонтировать черепицу на слишком влажное основание, то испарение влаги будет затруднено, что приведет к гниению основания.
Какая толщина OSB используется под мягкую черепицу?
Нужная толщина листов OSB определяется проектом. Проектировщик определяет ее в зависимости от планируемых нагрузок, какой толщины фанеру  необходимо использовать  поверх шаговой обрешетки (шаг и толщину, которой определяет также проектировщик). Стропильные ноги, шаг, сечение и конструкция крепления, также определяется исходя из проекта. Например, при шаге стропил в 600 мм, а также шаге обрешетки 300 мм из доски 25 мм толщина листов OSB должна быть 9 или 12 мм в зависимости от уклона и проектных нагрузок. 
Необходимо ли обрабатывать деревянные конструкции какими-либо средствами?
Обрешетку и стропила можно обработать средствами для предотвращения появления грибка, плесени.

Какой должен быть зазор между листами OSB?
Между листами OSB необходимо оставлять зазор около 3-4 мм, т.к. из-за изменения температуры и влажности происходит линейное расширение листов. Отсутствие зазора чревато возникновением деформации основания. 

Раздел 7. Монтаж гибкой черепицы Ruflex
Как крепится гибкая черепица?
Гибкая черепица крепится к сплошной обрешетке при помощи гвоздей (прибивается верхняя часть гонта). Нижняя же часть черепицы приклеивается к соседним гонтам, благодаря своему самоклеющемуся слою. В результате получается герметичное покрытие.

Почему гвозди должны проходить насквозь через обрешетку?
Если гвоздь слишком короткий, то он не пробьет черепицу, подкладочный ковер, сплошное деревянное основание и не выйдет из него. Со временем доски будут высыхать или, напротив, увлажняться и гвоздь, не прошедший насквозь, может выскочить и кровельное покрытие уже не будет таким герметичным. 
Из чего состоит кровельный пирог?

Кровельный пирог выглядит следующим образом (см. на следующей странице):
[image: image3.png]Y3en3

YCTPOMCTEO KPOBCABHOFO NUPOFa MAHCAPAHOTO STANE

. MoaKnaaoyHbli matepuan
. Bnarocroiikas daHepa
. O6peweTka

. BeTposaluTHasi nieHKa
. CTponunbHas Hora
. TeﬂﬂOMGO[IﬂLLMOHHbIIZ marepuan

©ONDOAWN R

10. Mapon30naLUMOHHbIA MaTepuan
11. MoawuBKa NoToNKa

5

. Bpyc 50x50 (ans o6ecneyenns BEHTUNALUM)

29. Kapkac (ans co3aaHus BO3ayLWHOro 3a3opa)

. KpoBenbHoe noKpbiThe U3 ru6Komn yepenuubl RUFLEX

. Bpyc 50x50 (ans Kpennexus AONONHUTENbHOIO yTENnAeH!s)

29





Откуда начинать монтаж мягкой черепицы? 
Сначала монтируют карнизную битумную черепицу (вдоль карнизных свесов). Первый ряд рядовых плиток укладывают с нахлестом на карнизные гонты (нижний край первых должен быть на 10 мм выше нижнего края вторых) и так, чтобы «лепестки» стандартной черепицы закрывали стыки карнизных изделий.  Последующие ряды плиток крепятся со смещением геометрического рисунка, т.е. лепестки вышерасположенной черепицы закрывает вырезы гонтов предыдущего уровня. 

Чтобы кровельное покрытие имело безукоризненный вид, монтаж материала производят по заранее выполненной разметке. Укладку плиток ведут от середины либо центра ската к краям. 

Первичную фиксацию кровельных изделий обеспечивает самоклеющийся слой, который до монтажа закрывает легко удаляемая защитная пленка.  Уложенные плитки прибивают оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой (не менее 4 штук на 1 гонт). 

При укладке на криволинейные поверхности (конусы, полусферы и т.п.) разбиваются на сегменты. Основание выполняют из тонкой и гибкой фанеры (толщиной 4-8 мм) в несколько слоев. Укладку битумной черепицы начинают с наименее заметного или вообще невидимого со стороны фасада сегмента. Монтаж кровельного материала ведется в одном или в двух направлениях и заканчивается покрытием фронтального (лицевого) участка или конька, или ендовы.
Каков процент отхода при монтаже кровли из гибкой черепицы?
В зависимости от сложности кровли и навыков монтажников. Отход материала может  составлять от 2 % до 7%. Стоит отметить, что гибкая черепица из-за своей конструктивной особенности и формата монтажа - один из самых безотходных кровельных материалов.
Почему на смонтированной кровле лепестки мягкой черепицы могут не склеиться?
Основной причиной поднятия лепестков неправильный монтаж в холодное время или в сильный ветер при монтаже.  Для монтажа при низкой температуре необходимо использовать термофен для прогрева клеящего слоя гонтов и хорошей адгезии с нижним гонтом. При монтаже черепицу нужно придавливать, чтобы склеивание происходило сразу. Если этого не сделать, ветер будет приподнимать лепестки и клеящий слой загрязнится и высохнет, так и не приклеившись. 
Можно ли укладывать материал зимой?

Гибкую черепицу Ruflex можно монтировать зимой. Единственным условием, когда монтаж проводить нельзя – при дожде и снегопаде. Чтобы приклеить гонт к основанию кровли и обеспечить герметичность кровельного  покрытия, необходимы солнечные лучи, которые постепенно «растапливают» самоклеющийся слой, а солнца зимой, увы, не хватает. Поэтому, при укладке черепицы при температуре ниже +5 °С необходимо соблюдать следующие условия:
1) черепица до укладки хранится в теплом помещение 2-3 суток.

2) для лучшей адгезии клеевой слой плитки прогревается строительным феном, в крайнем случае, подклеивается термопистолетом.

3) все металлические элементы, требующие изгиба, гнутся ТОЛЬКО в теплом помещении.

4) клей K-36 для работ необходимо подогреть на водяной бане (разводить его ацетоном и прочими добавками КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено).
Также в минусовую температуру можно выполнять подготовительные работы для гибкой кровли – монтировать стропильную систему, сплошной деревянный настил, утеплитель, паро- и гидроизоляцию. Но не забывайте защищать конструкцию крыши от снега, накрывайте ее прочной полиэтиленовой пленкой или обычным рубероидом. Весной же, не теряя драгоценного времени, можно начать монтаж гибкой черепицы, уложив подкладочный ковёр.

При желании можно смонтировать гибкую кровлю даже в мороз. Для этого поверх крыши (или какого-то ее участка) строят деревянную или металлическую конструкцию, укрытую специальной шумопылезащитной плёнкой или полиэтиленовой пленкой, так называемый «тепляк». Изнутри «вторая крыша» обогревается электрическими или дизельными тепловыми пушками, в результате чего достигается необходимая плюсовая температура. Стоит добавить, что «тепляк», накрывающий весь дом, дает возможность вести не только кровельные, но и, например, штукатурные работы на фасаде, для которых также нужно тепло. «Тепляк» – это простая конструкция: он должен быть устойчив к ветровым и снеговым нагрузкам, а также удобен для перемещения людей и стройматериалов.
Какие места в кровле наиболее уязвимы?
Как показывает практика, уязвимыми местами являются зоны внутреннего перегиба кровли (ендовы) и коньки-карнизы. На них приходятся более сильные атмосферные нагрузки (дождевые, ветровые, снеговые), чем на остальные участки кровли. Так же необходимо уделить особое внимание узлам примыканий к стенам, трубам особенно на домах из бруса. 
При покрытии крыши мягкой черепицей было вместо 4 гвоздей прибито три. Может ли это негативно сказаться на кровле? 
Специалисты считают, что использование 4-х гвоздей является оптимальным для надежной фиксации гонта. Прибивая гонт 4-мя гвоздями, достигается хорошее соединение слоев. Применение меньшего количества гвоздей чревато отхождением черепицы от сплошного основания при сильном ветре, соответственно это повлечет протечки в кровле. 
Почему кровля из мягкой черепицы протекает?
Каждый случай протечек кровли нужно рассматривать отдельно.
Основная причина – это непрофессиональный монтаж кровли. Возможно, дело в образовании большого количества конденсата в конструкции кровельного пирога и др. В каждом случае причину должен устанавливать независимый специалист.
Насколько быстро монтируется мягкая черепица?
В среднем один человек может смонтировать 7 м² кровли из мягкой черепицы в течение часа.
Как сделать, чтобы не протекла кровля вокруг печной трубы?
Для сглаживания углов у основания труб или проходок монтируется трехгранная рейка. Ендовый ковер нарезают полосами и заводят на высоту 30см, приклеивая его по всей площади к трубе. Спереди полосы укладываются поверх гибкой черепицы, а сзади и по бокам полосы заводятся под черепицу. Полосы приклеиваются по всей площади к трубе и мягкой черепице.

Для предотвращения попадания воды между ковром и проходкой, места примыканий  закрываются специальными металлическими фартуками или специальными уже готовыми уплотнителями (см. рисунок ниже).

Объяснить, как правильно смонтировать кровлю около примыканий труб в двух словах все-таки трудно, поэтому мы советуем внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу и следовать описанным в ней этапам. Также всегда можно получить квалифицированный ответ по конкретно вашему объекту у наших специалистов.
[image: image4.jpg]CUNMKOHOBMIA FEPMETUK

J

TINaHKa MPUMBLIKaHHS!

-/

gvlum npokneiiku kneem K-36

enposbiii kosep SUPER PINTARI

./ .

TpeyronkHasi peitka
NOAKNA04HbI KOBEP

Pr0Bas epenuiia

e





Почему в бревенчатых домах гидроизоляция вокруг основания трубы выполняется иначе?
Потому что со временем происходит значительная усадка  деревянного дома (усадка зависит от размера бруса или бревен, высоты стен). По этой причине  кровельный материал не рекомендуется жестко фиксировать  к основанию трубы  и обрешетке одновременно. 
Раздел 8. Монтаж комплектующих гибкой черепицы
Какое количество клея надо наносить?
Мы рекомендуем наносить клей К-36 шпателем или сразу из тюбика слоем не толще 1 мм. Отступайте от края материала, на который наносится клей 5 см. Время полного высыхания клея приблизительно около 2-х недель. Не наносите клей в слишком большом количестве, т.к. он будет вытекать и излишки будут видны на кровле.

Как правильно организовать молниеотвод на кровле из мягкой черепицы?
На крыше из гибкой черепицы молниеотвод устанавливается с применением специального антенного уплотнителя (например, Vilpe) для лучшей герметизации места выхода.
Как укладывать материал в ендову?
Ендовный ковер под цвет кровли укладывается поверх подкладочного ковра и фиксируется гвоздями с шагом в 10 см. 
Края рядовой черепицы обрезаются по намеченной линии параллельно ендове и обязательно промазываются клеем. Если их забыть промазать дополнительно клеем, то возможно образование протечек в области ендовы.
Можно ли укладывать на битумную кровлю термокабель?
Да, можно. Кабели обогрева никак не влияют на кровельный материал Ruflex. Так как температура, которую имеет кабель во время работы составляет не выше +70°С, что значительно меньше температуры, которую выдерживает материал Ruflex, при этом не теряя своих физикомеханических свойств (до +120°С).

Раздел 9. Эксплуатация и ремонт кровли из гибкой черепицы
Насколько долговечна кровля из мягкой черепицы?  За счет чего?
Раньше при укладке рулонных битумных материалов у нас совершали одну из больших ошибок – наплавляли битум, тем самым, ухудшая его свойства и, естественно, уменьшая срок службы. Материал от такого нагревания становился непредсказуем – мы не знали, сколько он прослужит и когда выйдет из строя. 
Современные технологии идут по другому пути – это минимизация склеенных поверхностей, слоев, мастик, чтобы дать выход образующимся под кровлей парам.

Прогнозируемый (на основе лабораторных испытаний и наблюдений за домами, уже покрытыми гибкой черепицей) срок службы современных кровель из мягкой черепицы составляет в среднем 40-50 лет. Сколько прослужит мягкая кровля, зависит от того, какое сырье используется при производстве. Качественные сырьевые компоненты -  самый важный аргумент при оценке срока службы. Гибкая черепица  Ruflex производится на основе СБС-модифицированного битума. Такой материал служит немало. Письменная гарантия на материал составляет 25 лет. Реальный срок службы более 50 лет. 
Какие признаки старения у кровли из мягкой черепицы?
Это нарушение целостности покрытия, растрескивание материала.
Какова потеря посыпки и нормы ее потери?
Наш материал при производстве постоянно проходит тестовые испытания и на потерю посыпки в том числе. В результате, которых мы точно знаем, что на нашем материале происходит потери менее 1 гр. с образца размерами 285 мм х 50мм, при европейской норме для гибкой черепицы EN 544 не более 1,2 гр.

Тускнеет ли цвет мягкой черепицы в течение срока эксплуатации?
Нет. Гранулы сланца и базальта, которые формируют цветную посыпку черепицы, не выгорают на солнце. 
Почему на кровле образовался мох?
Действительно, на кровле дома может появиться мох, лишайник и другая мелкая растительность, их появлению способствует все тот же ветер, переносящий споры, листья, семена на низкие крыши малоэтажных строений. Чаще других такому явлению подвержены теневые и северные стороны крыши, где росту благоприятно способствует отсутствие достаточного количества солнца и влажная среда. Надо отметить, что растительность не оказывает никакого негативного или разрушающего эффекта на кровельное покрытие, единственное «но» - большое скопление может сказаться на внешнем виде кровли, поэтому некоторые домовладельцы предпочитают проводить очистительные работы на кровле. Мох можно счищать с кровли щеткой. Если растительность не удаляется легко, то для ее устранения используют специальные средства на водной основе для очистки поверхностей от плесени, мха, водорослей и других подобных загрязнений. Подробную инструкцию по удалению растительности на кровле вы можете получить в нашем офисе.
Можно ли самостоятельно осуществлять мелкий ремонт кровли из мягкой черепицы?
Да, можно. Мы считаем, что для этого достаточно иметь при себе инструкцию по монтажу 
и обладать определенным уровнем знаний и навыков строительного дела. Например, подклеить отдельные элементы вы, конечно, сможете сами. При выявлении существенных проблем на кровле рекомендуем пригласить специалистов, для того, чтобы он определил какие меры необходимо предпринять и какие работы произвести.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете позвонить к нам в офис! 

Надо ли зимой очищать кровлю от снега?
Вообще снег с кровли из гибкой черепицы удалять не нужно. Единственное когда в этом может возникнуть необходимость – это очень снежные зимы.  Снежные сугробы - сильная нагрузка на стропильную систему. И если масса снега действительно слишком велика, это может привести к деформации кровли. При проведении работ по очистки крыши от снега мы не рекомендуем удалять весь снежный покров, оставляйте защитный слой в 10-20см. Удаляя снег, следите за тем, чтобы не повредить поверхность кровли или другими инструментами. Не удаляйте лед механическим способом (для этих работ не подходят такие инструменты как лом, топор, металлические лопаты), соскребая или раскалывая его, это чревато нарушением кровельного покрытия, образованием протечек. В качестве инструмента применяется только пластиковая лопата или скребок. Убирая снег у примыканий и парапетов, необходимо не забывать о том, что очень легко повредить вертикальную гидроизоляцию. Чтобы этого избежать, следует счищать снег не до самой стены, а ограничиться 50 см кромкой снега отступа от стены.
Как правильно ухаживать за кровлей из мягкой черепицы Ruflex?

Возьмите за правило проводить плановый осмотр кровли 2 раза в год: весной и осенью. Плановое обследование заключается в осмотре кровельного покрытия на предмет выяснения, какие работы необходимо провести на крыше. В зависимости от сезона это может быть: очистка кровли от скопившихся на ней листьев и веток, удаление растительности (мха, лишайника) по мере необходимости, уборка мусора из желобов и труб водосточной системы, дополнительная герметизация водосточных элементов и самого кровельного покрытия. 

В зимний период возможна очистка кровли от большого количества снега и наледи с крыши.

В межсезонье для эстетичного вида кровли проводят работы по очистке кровли от листьев и другого мусора. Работу необходимо производить мягкой щеткой, а большие ветви лучше всего удалить вручную, любое применение острых предметов на кровле недопустимо. 

После любых очистительных работ необходимо обеспечить свободный сток воды с крыши. Для этого необходимо очищать от мусора водосточные желоба и воронки, а так же водостоки для обеспечения пропускной способности водосточной системы.

Обычного периодического наблюдения за состоянием кровельного покрытия и своевременного ухода достаточно для долгого срока службы без капитального ремонта. 

Помните, что любые работы на кровле нужно производить аккуратно, соблюдая технику безопасности и не повреждая само покрытие.

Раздел 10. Сертификаты, стандарты, гарантии на Ruflex
Какую гарантию дает производитель на мягкую черепицу Ruflex?
Качество кровельных материалов завод Katepal OY подтверждает письменной гарантией 25 лет. Срок службы же составляет более 50 лет. 
Нужна ли гарантия от монтажной бригады или достаточно заводской гарантии?
Гарантия на работы по монтажу нужна обязательно. Заводская гарантия распространяется только на сам материал, а вот гарантию на произведенные кровельные работы выдает именно строительная организация, которая производила монтаж. Чаще всего проблемы с кровлей возникают не по причине некачественной продукции, а именно из-за неправильно произведенного монтажа, вследствие которого, например, произошли протечки. 
Какие сертификаты предоставляются на кровельные материалы Ruflex?
Европейский сертификат, который подтверждает соответствие стандарту качества EN 544. Сертификат страны производителя (финский) и сертификат той страны, где представлена гибкая черепица Ruflex, согласно государственным требованиям (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологический сертификат, сертификат пожарной безопасности). Материал постоянно проходит сертификацию согласно государственным нормам. Действующие сертификаты вы всегда найдете на нашем сайте www.ruflex.ru
Соответствует ли продукция Ruflex завода Katepal OY европейскому стандарту качества EN 544?
Да, вся продукция под ТМ Ruflex, выпускаемая на заводе Katepal OY соответствует требованиям европейского стандарта EN 544, что подтверждается испытаниями и сертификатом.
Что означает маркировка СЕ на гибкой черепице Ruflex?
СЕ-маркировка – это знак, означающий, что продукт соответствует требованиям Европейского Союза по безопасности продукции. Эти требования относятся ко всей продукции, которая распространяется на территории европейской экономической зоны. 

Раздел 11. Контактная информация специалистов Руфлекс
Уважаемые клиенты и партнеры! Сотрудники Торгового дома «Руфлекс» всегда рады ответить на любые ваши вопросы:

Скачков Вячеслав, руководитель технической службы RUFLEX
Телефон/факс – 665-75-97

Мобильный - 8-916-150-60-99

SkachkovVI@diana.ru
Вершинин Евгений, руководитель бренд-группы RUFLEX
Телефон/факс – 665-75-97

Мобильный - 8-916-454-61-18

e-mail - Vershinin@diana.ru
PAGE  
9
[image: image5.jpg]© BpeHnp-rpynna Pydnekc, 000 «[AunaHa-Tpeng»

MaTepuanbl cemuHapa <MapKeTUHT U NpoAaXXu rMGKoi Yepenuubl» RUFLEX ﬁ





[image: image5.jpg]